## Slide 1: Optička svojstva jednoslojnog i dvoslojnog MoS2
Valentino Jadriško
Mentor: Nataša Vujičić, IFS
Siječanj 2017

## Slide 2: Sadržaj
Motivacija
2D i TMD materijali
MoS2
Eksperimentalni postav
Rezultati
Sažetak

## Slide 3: Motivacija
F. Schwierz, Graphene transistors, Nature Nanotechnology, vol. 5, no. 7, pp. 487
496, 2010

## Slide 4: Motivacija
Problemi u tranzistorskoj tehnologiji:
    Smanjivanje proizvodnih procesa
    Gubitak energije kroz toplinu
Potreban on/off omjer struje:
    Za stolna računala 104
    Za mobitele i tablete 106
Prirodna duljina
B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti, and A. Kis, Single-layer
MoS2 transistors, Nature Nanotechnology, vol. 9, pp. 147150, 2011.

## Slide 5: 2D materijali
Grafen:
    Prvi 2D materijal
    Dobiven eksfolijacijom iz grafita
Richard Van Noorden, „Production: Beyond sticky tape”, Nature 483, S32-S33, 15 March 2012

## Slide 6: Grafen- svojstva
Velika mobilnost
Konstantna apsorpcija u cijelom EM spektru (2.3%)
Odsustvo energetskog procjepa
Čvrstoća
A. K. Geim, The rise of graphene, Nature
Mater., vol. 6, 2007. 1.1.1
K. S. Novoselov, T. J. Booth, T. Stauber, A. K. Geim, „Fine Structure Constant Defines Visual Transparency of Graphene”, Science 06 Jun 2008: Vol. 320, Issue 5881, pp. 1308
http://www.nextbigfuture.com/2011/05/computationally-designing-strongest.html
„Electronic transport in two-dimensional graphene”, S. Das Sarma, S.Adam, E. H. Hwang, and Enrico Rossi
Rev. Mod. Phys. 83, 407 , 16 May 2011
Notes: O svojstvima grafena pročitaj na
https://www.graphenea.com/pages/graphene-properties
Slika mobilnost: http://www.nature.com/nmat/journal/v6/n3/full/nmat1849.html#B8
Slika tranparencije i konstante apsorpcije: http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/pdf/mesoscopic/publications/graphene/Science_2008fsc.pdf
Slika čvrstoća: http://www.nextbigfuture.com/2011/05/computationally-designing-strongest.html
Nema energetski procjep: Rev. Mod. Phys. 83, 407 (2011)

## Slide 7: 2D materijali
Nova generacija 2D materijala nakon grafena
Wang et al., Chem.Soc.Rev 45, 1750 (2016)
Notes: file:///D:/My%20Documents/Optical%20properties%20of%202D%20materials/Wang_Chem_Soc_rev_45_1750_2016.pdf

## Slide 8: TMD (eng. Transition metal dichalcogenides)
Slojeviti van der Waals materijali
Formula MX2
M je prijelazni metal: Mo, W, Ta, Nb,
Ti, Re
X je halkogenid: S, Se, Te
Električna svojstva | Materijal
Poluvodič | MoS2, MoSe2, WS2, WSe2, MoTe2, WTe2
Polumetal | TiS2, TiSe2,
Metal, CDW, supravodič | NbSe2, NbS2, NbTe2, TaS2, TaSe2, TaTe2
B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti, and A. Kis, „Single-layer MoS2 transistors”, Nature Nanotechnology, vol. 9, pp. 147150, 2011.

## Slide 9: MoS2
Cjeloviti oblik:
    Dijamagnetični poluvodič
    Indirektni procjep 1.2 eV
    Lubrikant
    Pronalazi se diljem svijeta u rudi molibdenit
2D oblik:
    Jednoslojan MoS2 :
        Direktni procjep 1.9 eV u vidljivom dijelu EM spektra
    Dvoslojan MoS2:
        Indirektni procjep
    Primjena u elektronici i optoelektronici

## Slide 10: Elektronska struktura MoS2
A. Splendiani, L. Sun, Y. Zhang, T. Li, J. Kim, C.-Y. Chim, G. Galli, and F. Wang, Emerging Photoluminescence in Monolayer MoS2 , Nano Letters, vol. 10, pp. 12711275, apr 2010. 1.3.1

## Slide 11: Raman aktivni modovi MoS2
    E22g optičke vibracije susjednih S-Mo-S slojeva u protufazi
    E1g optičke vibracije S atoma u ravnini, u protufazi
    E12g optičke vibracije susjednih Mo i S atoma u ravnini, u protufazi
    A1g optičke vibracije S atoma izvan ravnine, u protufazi
Changgu Lee, Hugen Yan, Louis E. Brus, Tony F. Heinz, James Hone, and Sunmin Ryu,
„Anomalous Lattice Vibrations of Single- and Few-Layer MoS2 „,ACS Nano 2010 4 (5), 2695-2700

## Slide 12: Eksperimentalni postav
Priprema uzoraka:
    CVD (eng. Chemical vapor deposition)
    Podloga SiO2 /Si wafer

## Slide 13: Eksperimentalni postav
Optički postav Raman spektrometra:
    Konfokalni mikroskop
    Kućne izrade

## Slide 14: AFM karakterizacija

## Slide 15: Ekscitoni
Vezana stanja par šupljina elektron:
    Frenkelovi:
        Organski materijali
    Wannier-Mottovi:
        Anorganski poluvodiči
        Energija vezanja 500 meV
Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers by M. Pope and C.E. Swenberg
A. Chernikov, T. C. Berkelbach, H. M. Hill, A. Rigosi, Y. Li, O. B. Aslan, D. R. Reichman, M. S. Hybertsen, and T. F. Heinz, „Exciton binding energy and nonhydrogenic
rydberg series in monolayer WS2”, Phys. Rev. Lett., vol. 113, no. 7, p. 076 802, 2014.

## Slide 16: Cijepanje valentne vrpce MoS2
Tawinan Cheiwchanchamnangij and Walter R.L. Lambrecht,”Quasiparticle band structure calculation of monolayer, bilayer, and bulkMoS2”, Phys. Rev. B 85, 205302 Published 2 May 2012

## Slide 17: Apsorpcija
VB
CB

## Slide 18: Fotoluminiscencija
VB
CB

## Slide 19: Raman spektroskopija
Lee, C., et al., ACS Nano 4, 2695 (2010)

## Slide 20: Zaključak
AFM karakterizacija:
    Izmjerili visine jednosloja i dvosloja MoS2
    Odstupanje od teoretske debljine jednoslojnog MoS2 na podlozi zbog moguće dodatne adsorpcije
Fotoluminiscencija:
    Porast intenziteta fluorscencije ekscitona A na prijelazu s dvosloja na jednosloj MoS2
    Položaj ekscitonskih rezonanci pomaknut u crveno u odnosu na apsorpcijski spektar što je posljedica Stokeovog pomaka
Apsorpcija:
    Intenzitet apsorpcijskog spektra dvoslojnog MoS2 je veći od jednoslojnog
    Položaj rezonantnih maksimuma ostaju isti u jednoslojnom i dvoslojnom MoS2
Raman spektroskopija:
    Frekvencija E12g vibracijskog moda se smanjuje, dok se frekvencija A1g povećava
    Pomak frekvencije E12g u crveno neočekivan unutar modela slabog vezanja vdW sila među slojevima
    Ukazuje na postojanje drugih bitnih pojava:
        Strukturne pojave uzrokovane različitim vezanjima između slojeva
        Dugodosežne Coulomb interakcije među slojevima

## Slide 21: Daljnji planovi
Nastavak razvoja optičkih metoda za karakterizaciju TMD
    prostorno mapiranje
    polarizacijski osjetljiva mjerenja
    druga generacija home-made spektrometra
  Sinteza novih materijala iz porodice TMD
      ispitivanja njihovih optičkih svojstava
  Heterostrukture

## Slide 22: Zahvale
Mentorici: Nataši Vujičić na stalnoj podršci, ugodnoj radnoj atmosferi i savjetima.
Voditelju projekta: Marko Kralj
Kolegama:
    Davor Čapeta
    Borna Radatović
    Ida Delač-Marion
    Borna Pielić
    Marko Spasenović